二、PCB-link薄膜电容器

型号命名：RT8538A *** **** ***

详细参数：（详见样本）

| 容量范围 Capacitance range | 1 F~110 F |
| --- | --- |
| 额定电压 Rated Voltage | 500 VDC(250VAC)~1300 VDC(550VAC) |
| 电容量允许偏差 Capacitance Tolerance | J:±5％ ，K:±10％ |
| 介质损耗角正切 Dissipation factor tgδ | ≤0.002(CN≤50F ) （ 25℃，1KHz) ≤0.003(CN＞50F )（ 25℃，1KHz) |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance (at 20℃ 100VDC,60S) | ≥10 000s |
| 运行温度范围 Operating temperature range | -40 °C~ 85 °C |
| 贮存温度范围 Storage temperature range | -40 °C~ 105 °C |
| 耐电压 Voltage Endurance | 极间 Between Terminals：1.5UN (10s) 极壳之间 Terminals to Case: 2 UN +1000V (10s) |
| 过电压 Overvoltage | 一天之内最长持续时间（The longest duration/day） 1.1UN : 有负荷时间的30% (30% of on-load-dur） 1.15UN : 30min/day 1.2UN : 5min/day 1.3UN : 1min/day 1.5UN : 30ms every time ,1000times during the life of the capacitor |
| 安装 Installation | 任意方向 Any position |
| 最大电极扭矩 Max torque of electrode | / |
| 最大安装扭矩 Max torque of installation | / |
| 湿度 Humidity | 95% （T test=56days） |
| 最高使用海拔 Maximum Altitude | 2000m |
| 预期寿命 Lifetime Expectancy | 100 000 h @UN ;hotspot≤70℃ |

产品图片：

操作说明：

/

原理框图：

附件配件：

/